|  | Spraytechnik GmbH Lindigstr. 8, D - 63801 Kleinostheim Tel. 06027- 4610-0 direkt 4610-21 Fax 06027 – 461046 | - FICHA TECNICA |
| --- | --- | --- |

Ficha técnica para pegamento espreable, 400 ml aerosol

# Descripción del producto

Pegamento con solvente a base de de alto poder inmediato. Pegamento de contacto o de adhesión, según la manera de aplicación. Libre de CFC.

Para papel, cartón, fieltro, madera, metales, estiroporo, y muchos plásticos.

Color			amarillento

Olor			típico

Rendimiento		150 – 250 g/m2 (si aplicado de los dos lados, según superficie)

Temperatura de uso	de preferencia a temperatura ambiente

Preparación	Las superficies deben ser libres de aceite, grasa, polvo y cualquier otra sustancia con efecto negativo para el resultado.

Aplicación	Agitar la lata bien antes del uso.

Esprear directamente del aerosol a las dos superficies, distancia 20 – 25 cm.

Como pegamento de contacto :

Según espesor , temperatura y ventilación y humedad del aire, dejar actuar aprox. 5 - 15 minutos (haga la prueba del dedo : el pegamento debe sentirse seco, pero ligeramento pegajoso). Es importante observar este tiempo de reacción para obtener un resultado óptimo.

Aplicar una capa más gruesa en materiales porosos.

Luego de este tiempo, unir las partes exactamente, ya que nos es posible corregir la posición posteriormente, y apretar brevemente pero con fuerza.

Como pegamento de montaje :

Ofrece la posibilidad de corregir la posición después de unir las partes.

Unir las partes sin el anterior mencionado tiempo de espera y dejarlas

sin mover durante 24 	horas.

Prosol Spraytechnik GmbH se reserva la facultad de variar los datos aquí expuestos según la evolución técnica del producto. La información que detallamos es correcta a nuestro mejor conocimiento. La utilización y aplicación de este producto se escapa a las posibilidades de nuestro control y la responsabilidad depende exclusivamente del usuario final.